Especificaciones para los fittings roscados de bronce de silicio libre de plomo (CuSi) SANHA

Proyecto:

Servicios generales de ingeniería.

Debe leerse conjuntamente con la información preliminar y las condiciones generales.

110	TUBERÍAS DE COBRE: FITTINGS ROSCADOS PURAFIT (serie 3000) para agua potable, sistemas de agua caliente y fría, agua de lluvia, condensado de vapor, sistemas de refrigeración de agua abiertos y cerrados y gases inflamables.

.Material: Los fittings roscados de bronce de silicio libre de plomo (CuSi) (PURAFIT serie 3000) están fabricados en material CW724R-DW según EN 1254 / EN 12449.

.Método de unión: Fittings roscados de bronce de silicio libre de plomo (CuSi) con rosca según EN 10226 / ISO 7-1 Tipo R/Rp.

.Fabricante: SANHA GmbH & Co. KG, Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Alemania.

.Certificaciones: Certificación DVGW

.Aplicaciones: Los fittings roscados PURAFIT (serie 3000) son aptos para sistemas de calentamiento y refrigeración de agua abiertos y cerrados, agua potable, agua de lluvia y sistemas de condensado de vapor. Presión máxima de funcionamiento de 25 bares (1/4” hasta ¾”) a 120 °C, 16 bares (1/4” hasta ¾”) a 225 °C, 16 bares (1” hasta 3”) a 120 °C, y temperatura de funcionamiento de -30 a +120 °C. Presión máxima de funcionamiento para gases inflamables (DVGW G260) de 1 bar (1/4” hasta 3”).

Cuando proceda, se debe considerar la dilatación térmica de los tubos en el diseño del sistema.

Los instaladores deben estar capacitados

Para que las garantías sean válidas, todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones e información técnica.